## Slide 1
Реализация и исследование двухкубитных и многокубитных сверхпроводниковых структур
Илья Беседин
Лаборатория «Сверхпроводящие метаматериалы»

## Slide 2: Мотивация
UCSB/Google
IBM
Rigetti
Квантовый компьютер
  Алгоритмы Шора, Гровера
Квантовые симуляторы
  Квантовая динамика

## Slide 3: Содержание
Сверхпроводниковые квантовые электрические схемы
  Гамильтониан электрической цепи
  Джозефсоновский контакт
  Самый простой кубит – трансмон
Всё для универсального квантового компьютера:
  Считывание состояния + спектроскопия
  Однокубитные вентили
  Двухкубитные вентили
  Обратная связь
Notes: Я сначала попробую рассказать немного быстро про квантовую механику, и то как в ней описываются электрические цепи из сверхпроводников, а потом перейду к экспериментам в нашей лаборатории. У нас сейчас эксперименты можно условно разделить на две категории – про кубиты и про метаматериалы. Хотя я вам покажу метаматериалы, которые состоят из кубитов, так что на самом деле тут всё про кубиты.

## Slide 4: Квантовые электрические схемы
2 µm
эквивалентная схема

## Slide 5: Гамильтониан электрических цепей
1. , – любые (обобщённые) переменные системы, через которые можно выразить энергию
Связь потока с напряжением и тока с зарядом
остров
земля
(V=0)
или

## Slide 6: Гамильтониан электрических цепей
2.
3.
Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_LC_circuit#/media/File:HarmOsziFunktionen.png
Гармонический осциллятор, известный результат:

## Slide 7: Почему (почти) никому это не нужно
1)
Неконсервативные системы напрямую не описываются.
2)
Linear black box
Квантовое описание линейного фильтра (цепи) даёт то же, что и классическое описание её же.

## Slide 8: Джозефсоновский переход
SIS: S1, S2 – сверхпроводники (Al, Nb)
I – диэлектрик (AlO, d~2 нм)
- переход в резистивное состояние
S1
S2
I
Туннельный переход
- разность фаз на переходе
Нелинейный индуктор

## Slide 9: Самый простой кубит – трансмон
классическая система
«зарядовый кубит»
чувствительность к
Зарядовому шуму
трансмон
Источник: Phys. Rev. A 76, 042319 (2008)
Мощность, дБм
Частота, ГГц
f01
f02/2
f12
f03/3
f13/2
Частоты переходов:

## Slide 10: Частота и температура
Сверхпроводимость в Al:
Частота кубита:
Криостат растворения:
«Квантовый режим»:
Notes: Ещё одна важная вещь перед тем как перейти собственно к экспериментам.
Сверхпроводники являются таковыми при низких температурах. Наиболее технологичные сверхпроводники – алюминий и ниобий, имеют температуры переходов 1,2 К и 9 К. Кроме того, они являются бездиссипативными только если энергия фотонов сигналов, которые мы по ним передаём, ниже, чем энергия сверхпроводящей щели, которая одного порядка с температурой перехода. То есть сигналы, с которыми мы работаем, должны быть не выше одного-двух десятков гигагерц.
Когда мы работаем в однофотонном режиме с оптическими системами, нам нужно выключать свет. На микроволновых частотах есть тепловое излучение; для того, чтобы оно не мешало нашим квантовым системам, нужно охладить систему ещё ниже, чем энергия кванта. Поэтому мы погружаем наши электрические схемы в криостат растворения, который даёт на нижней ступени что-то около 30 мК.

## Slide 11: Дисперсионное считывание: Circuit QED
Гамильтониан Джейнса-Каммингса: кубит взаимодействует с одной модой электромагнитного поля
СКВИД: управление частотой кубита
Гамильтониан цепи:

## Slide 12: Дисперсионный режим cavity QED
Cavity QED: кубит взаимодействует с одной модой
электромагнитного поля
Гамильтониан Джейнса-Каммингса:
СКВИД: управление частотой кубита
Линейный режим:

## Slide 13: Circuit QED в эксперименте
RO MW
Время, нс
Напряжение на АЦП, В

## Slide 14: Насыщение при считывании
Бинарный классификатор: 0 или 1?
Более высокие уровни трансмона
Больше мощность != больше сигнал

## Slide 15: Параметрический усилитель
В четырёх волновом режиме участвуют два фотона на частоте накачки
а)
б)

## Slide 16
Кубит 1: F=81,1%
Кубит 3: F=78,4%
отсчёты
отсчёты
сигнал, отн. ед.
сигнал, отн. ед.
 | 00 | 01 | 10 | 11
00 | 0.8755 | 0.0495 | 0.07 | 0.005
01 | 0.258 | 0.6675 | 0.0225 | 0.052
10 | 0.3255 | 0.0245 | 0.6225 | 0.0275
11 | 0.09 | 0.252 | 0.1705 | 0.4875
Двухкубитная матрица ошибок
однокубитные матрицы ошибок
 | 0 | 1
0 | 0.9535 | 0.0465
1 | 0.33025 | 0.66975
 | 0 | 1
0 | 0.94 | 0.06
1 | 0.37175 | 0.62825
K1
K3
Считывание с усилителем
Нужно больше T1! Ионы: F>0.999

## Slide 17: Управление кубитом: DC-SQUID
очень маленькая,
весь ток идёт через неё
Q0
ro
-- можно возбуждать по ВЧ

## Slide 18: Частота кубита

## Slide 19: Однотоновая спектроскопия
RO MW
CW
Сдвигаем ток линий – сдвигаются кубиты – тянут резонаторы.
DC 1
DC 2
DC 3

## Slide 20: Двухтоновая спектроскопия
RO MW1
CW
DC 1
DC 2
DC 3
MW2
CW
π

## Slide 21: Квазипересечение уровней кубитов
00-01
00-10
00-20 (2ф)
00-02 (2ф)
00-10
00-20 (2ф)
00-01
00-02 (2ф)
00-11 (2ф)
00-11 (2ф)

## Slide 22: Перестраиваемая связь для вентилей
RO MW1
CW
DC 1
DC 2
DC 3
Подвинуть один кубит =
Подвинуть все линии сразу
Чем ближе кубит (2) к кубитам (1) и (3), те сильнее эффективная константа связи:
Слишком близко тоже нельзя! Будут переходы 1-2, 2-3

## Slide 23: Схема установки для вентилей
4 К
1 К
20 мК
PXI

## Slide 24: Осцилляции Раби
RO
MW1
MW2,
RO
MW1
MW2,
На кубит ()
На резонатор
время
Длина возбуждающего импульса (Раби)

## Slide 25: Осцилляции Рамзи
На кубит ()
На резонатор
Лучшие образцы у нас
Вне «сладкой точки» резко падает

## Slide 26: Randomized benchmarking
Число гейтов из группы Клиффорда
Точность (fidelity)
Вентили из группы Клиффорда: переводят точки касания сферы Блока с кубом друг в друга.
Делаем всё из π/2 вокруг 2 осей: x и y, длительность – 16 нс.
Fidelity на один вентиль
(однокубитная схема): 0.991
двухкубитная схема, кубит 1: 0.95
двухкубитная схема, кубит 3: 0.97

## Slide 27: Дисперсионный режим связи кубитов
Дисперсионный режим связи:
Проблема: схема ничего не делает, а ZZ-взаимодействие есть!
Кубит 1
Кубит 3
Кубит 1
Кубит 3

## Slide 28: Двухкубитные вентили: стратегии
Кросс-резонансные вентили (микроволновые) => CNOT
Увеличить , а потом уменьшить назад => CPHASE
Модулировать с частотой =>

## Slide 29: Кросс-резонансные гейты
RO
MW1
MW2,
RO
MW1
MW2,
Осцилляции Раби на кубите 1
Осцилляции Раби на кубите 1, но частота
и фаза зависит от состояния кубита 3
Кросс-резонансная компонента
Однокубитные Раби-осцилляции

## Slide 30: Выделяем кросс-резонансную компоненту
RO
MW1
MW2,
MW2,
Скомпенсируем однокубитные
Раби-осцилляции с помощью линии кубита
подбором
контрольный кубит
целевой кубит
CNOT

## Slide 31: Квантовая томография процесса
Идеальный вариант
Когерентные ошибки (например, остаточный ZZ) – получается другой
Некогерентные ошибки (декогеренция, шумы) -- не описывается
, -- хи-матрица (для унитарного оператора )
Свойства
Сохраняет след
В нужном базисе матричное представление неотрицательно определённая
Как мерить?
Результаты измерений:
P(00), P(01), P(10), P(11)

## Slide 32: Восстановление Χ (или R)
МНК на с требованием положительной определённости
Матрица переноса Паули
эксперимент
Теория ()
F=0.644

## Slide 33: CPHASE
F=0.515

## Slide 34: SWAP
Phi1=6.01 Ph2 = 0.40, Phi3=0.40
F=0.587
|1>
|0>
Кубит 1
|0>
|1>
Кубит 3