## Slide 1: Прямая лазерная запись канальных волноводов в кристаллах и стёклах пучком фемтосекундного лазера А.Г Охримчук
1Научный Центр Волоконной Оптики РАН
2 Российский Химико-Технологический Университет
им. Д.И. Менделеева

## Slide 2: План доклада
Введение – основы прямой лазерной записи (direct laser writing)
Запись волноводов с низкой частотой повторения импульсов (нетепловой режим)
Запись волноводов с высокой частотой повторения импульсов и гребенками (тепловой режим).
Режим суб-наносекундной гребёнки
ВЫВОДЫ

## Slide 3: Истоки лазерной фемтосекундной записи

## Slide 4: Принципиальная схема процесса

## Slide 5: Упрощённая модель распространения импульса
Многофотонное поглощение
Лавинная ионизация
Поглощение и
в электронной плазме
Нелинейное уравнение Шреденгера для огибающей амплитуды электрического поля
Балансное уравнение для плотности электронной плазмы
Фотонная ионизация

## Slide 6: Модификация объёма диэлектрика лазерными фемтосекундными импульсами
Нанорешётки и полости - двулучепреломление
Кристаллическая фаза – волноводы (вкл. χ(2))
Вечная оптическая память
Оптический чип
для квантового компьютера
Микро-флюидика
(Lab-on-chip)
Волноводные
лазеры и нелинейные преобразователи света
Волоконные брэгговские
решётки
Изменение плотности или/и структуры дефектов
Разделение фаз
Миграция хим. элементов
Изменение показателя преломления

## Slide 7
C. Hnatovsky, R. S. Taylor, P. P. Rajeev, E. Simova, V. R. Bhardwaj, D. M. Rayner and P. B. Corkum, Appl. Phys. Lett,, 87, 014104 (2005)
Режимы модификации

## Slide 8: Изменение плотности или/и структуры дефектов – силикатное стекло (SiO2) нетепловой режим
Увеличение относительной интенсивности полос на 490 см-1 и 605 см-1 соответствует увеличение доли коротких структурных колец Si-O, 3-x и 4-х звенных, по отношению к 6-ти и 5-ти звенным и увеличению плотности и фиктивной температуры стекла.
Спектры комбиционного рассеяния
Chan, J. W. … D.M. Krol, Optics Letters, 26(21), 1726 (Livermore)
Max Δn≈10-3

## Slide 9: Изменение плотности или/и структуры дефектов – фосфатное стекло (“QX” Kigre Inc.) нетепловой режим frep=1 kHz, λ=800 nm, τp=120 fs
﻿Y. Duan, … M. J. Withford, Opt. Express 21, 17701 (2013).
Max Δn≈1.6*10-3
﻿R. Osellame, … Appl. Phys. A Mater. Sci. Process. 93, 17–26 (2008).
Max Δn≈2-3*10-3

## Slide 10: Изменение плотности или/и структуры дефектов – фосфатное стекло (IOG-1, Shott) нетепловой режим frep=1 kHz, λ=800 nm, τp=130 fs
Фосфатное стекло IOG-1 и силикатное стекло (SiO2) имеют кардинально различные термо-механические свойства.
В противоположность силикатному стеклу плотность фосфатного стекла IOG-1 уменьшается с увеличением фиктивной температуры.
J. W. Chan … D.M. Krol, Appl. Phys. Lett. 82, 2371–2373 (2003). (Livermore)
Δn < 0
Показатель преломления уменьшается с увеличением фиктивной температуры стекла

## Slide 11
        Гребёнка с интервалами между суб-пикосекундными импульсами 10-1000 ns – тепловой режим записи
R. R. Gattass, L. R. Cerami, and E. Mazur, "Micromachining of bulk glass with bursts of femtosecond laser pulses at variable repetition rates," Opt. Express 14, 5279 (2006).

## Slide 12: Миграция хим. элементов тепловой режим
﻿20Na2O–10CaO–70SiO2–4Eu2O3
frep= 250 kHz
Подвижность ионов-модификаторов больше, чем подвижность стеклообразующих ионов
﻿Y. Liu,… K. Hirao, Opt. Lett. 34, 136–138 (2009).
J. Del Hoyo,… J. Solis, Appl. Phys. Lett. 105, (2014).
﻿Kigre-QxErSpa100 65P2O5–10La2O3–10Al2O3– 10K2O-Er2O3-Yb2O3
Max Δn =-1.4*10-2

## Slide 13: Permanent refractive index change in an elementary track (YAG:Nd(0.3%))
End view of a track

## Slide 14: Зависимость изменения показателя преломления Δn в кристаллах YAG от уровня легирования
P=1 PW /cm2

## Slide 15: Изменения в структуре дефектов кристалла YAG:Nd
Susceptibility in a wavelength region of transparency:
[Landau, Lifshits]:
Refractive index change:

## Slide 16: Refractive index change in YAG:Cr4+ under femtosecond inscription at 11 MHz – evidence of thermal effects
Inscription beam parameters: λ= 800 nm
τpulse= 52 fs
frep= 11 MHz
Typical index profiles

## Slide 17: RbPb2Cl5:Dy3+ single crystal
Space-group P21/c (monoclinic class)
Transparency range 0.3 - 20 µm
Max phonon energy 203 cm-1
[Dy]=1.3*10-19 cm-3
frep=1 kHz

## Slide 18
Волна деформации – новый фактор контролирующий модификацию (микроструктурирование) диэлектриков сверхкороткими лазерными импульсами
A.G.Okhrimchuk et al, "Single shot laser writing with subnanosecond
and nanosecond bursts of femtosecond pulses”, Scientific Reports, 7, 16563 (2017)

## Slide 19: Pressure waves
Observation of strong pressure waves indicates remarkable transient deformations inside modification zone
1) M. Sakakura and M. Terazima,
"Initial temporal and spatial changes of the refractive index induced by focused femtosecond pulsed laser irradiation inside a glass,”
Phys. Rev. B - Condens. Matter Mater. Phys. 71, (2005).
2) M. Sakakura, M. Terazima, Y. Shimotsuma, K. Miura, and K. Hirao,
"Observation of pressure wave generated by focusing a femtosecond laser pulse inside a glass,"
Opt. Express 15, 5674–5686 (2007).
(Motivations)

## Slide 20: Техника генерации суб-наносекундной гребёнки
τin=180 fs
Δt= 10…70 ps
Δt= 50 ps…8 ns
Auto- & cross-correlation
Eb/E1=2.4

## Slide 21: Запись двулучепреломляющей структуры в силикатном стекле (SiO2) одной субнаносекундной гребёнкой
163 nJ
114 nJ
81 nJ
Burst energy
Legend for
slow axis
orientation
Polarization
of writing beam
The birefringence slow axis follows polarization of writing laser beam
Abrio
Bright field
NA=0.65

## Slide 22: Запись двулучепреломляющей структуры в силикатном стекле (SiO2) (2)
As inscribed
After heat treatment at 800 C
There is no detectable birefringence for a single pulse.
No degradation of inscribed birefringence was observed during heat treatment during 10 hour at 800 C

## Slide 23: Quantitative Phase Microscopy (QPm) (наблюдение сбоку- поперёк направления записывающего пучка)
The profiles for two viewing directions relative the dumbbell-like structure have very similar forms, and so OPD can be expressed by Abel transform:

## Slide 24: Реконструкция Δn с помощью обратного преобразования Абеля
Depth (μm)
Depth (μm)
Radius (nm)
Radius (nm)
Laser beam
Ordinary pulse Epulse=100 nJ
Burst Eburst=100 nJ
Δn
Δn

## Slide 25: Зависимость изменения показателя преломления Δn от интервала между импульсами в гребёнке
SiO2
Al2O3

## Slide 26: Нелинейное поглощение – обычный импульс и гребёнка
single pulse
NA=0.65
λ=1030 nm
145
Eth.bEth.1=2.4
Eth.1
Eth.b

## Slide 27: Поглощение короткоживущими центрами окраски
Absorption plot does not match dependences of the refractive index change
The results roughly corresponds to results of the double pulse experiments:
Wortmann, D., Ramme, M. & Gottmann, J., "Refractive index modification using fs-laser double pulses", Opt. Express 15, 10149–10153 (2007).
Ein=145 nJ

## Slide 28: Взаимодействие сверхкороткого импульса с силикатным стеклом (SiO2 )
MPA
Plazma absorption & Reflection
Avalanche ionization
Absorption by transient
electronic excitations (STE)
S. Richter, et al., “The role of self-trapped excitons and defects in the formation of nanogratings in fused silica”
Opt. Lett., 37, No. 4, 482–484 (2012).
ps
1
100
1000
0
Absorption by STE
D. Wortmann, et al."Refractive index modification using fs-laser double pulses",
Opt. Express 15, 10149–10153 (2007).
Absorption
The observed Δn increase on a time scale of 0–100 ps is inconsistent with the known dynamics of electronic excitations.
ordinary pulse

## Slide 29: Модель: волна деформации (растяжения)
1-st principal strain ε1(t)
Laser beam
- outside plasma region
- inside plasma region
- deformation vector
- pressure

## Slide 30: Модель: волна деформации (растяжения) (2) Вид вдоль направления записывающего пучка

## Slide 31: Модель: усиление воздействия каждого импульса в гребенке за счет растяжения области модификации
Stretching of the crystal lattice or the glass net promotes transformation of unstable electronic excitations into stable structural defects.
The tensile deformation is accumulated and increased with each pulse of the burst.
a single pulse

## Slide 32: Ограничение модификации из-за отражения импульса плазмой (intensity clamping effect)
Distribution of electron-hole plazma concentration
(H. Schmitz, V.Mezentsev, JOSA 6, 1208 (2012)., Photonics West -2007.
Laser beam
H. C. Guo, et al, J. Opt. A-Pure Appl. Opt. 6, 787–790 (2004).
A. Zoubir, et al, J. Opt. Soc. Am. B-Optical Phys. 22, 2138–2143 (2005).
Density of deposited energy is restricted:
Expansion of plasma toward the beam
Beam reflection beam by plasma
Saturation of Δn(Epulse)

## Slide 33: В режиме гребёнки Intensity clamping effect минимизорован.
threshold for modification
absorption
by transient color centers & exitons

## Slide 34: Главный вывод о режиме гребёнки
Гребёнка импульсов с интервалом 100 – 2000 пс включает новый механизм модификации, который основан на одновременном действии разрежения материала и фемтосекундного импульса.

## Slide 35: Общие ВЫВОДЫ
Критическими параметрами, определяющими амплитуду изменения
показателя преломления и геометрию волновода являются:
- Временные параметры (частота повторения импульсов,
интервал между импульсами в гребёнке),
Химический состав подложки (возможность миграции ионов увеличивает
контраст показателя преломления)

## Slide 36: Спасибо за внимание!